OPIS TECHNICZNY

do projektu na wykonanie przebudowy drogi gminnej                                                                       we wsi   Śmiechówek

na odcinku długości 106,00m gmina Błędów

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy przebudowy drogi gminnej we wsi Śmiechówek na odcinku  o  długości 106,00 m na terenie gminy Błędów.

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy Błędów

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy Błędów

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Projektowana przebudowa drogi przebiega przez grunty wsi  Śmiechówek , Załuski i Wólka Kurdybanowska                                                                                                     Droga na projektowanym odcinku do przebudowy  posiada podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem  zniszczoną z licznymi ubytkami w podbudowie.

Po lewej i prawej stronie drogi znajdują się pobocza gruntowe szerokości 0,50 do 0,75 m

Na w/w drodze  brak jest rowów   przydrożnych.

Droga obsługuje zabudowę zagrodową z terenami upraw polowych w terenie płaskim i pełni funkcje tzw. drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

- Zakres przebudowy

Przebudową drogi objęty jest odcinek  w miejscowości Smiechówek

Długość odcinka do przebudowy wynosi  106,00m .

V.        Podstawowe projektowane parametry techniczne

- szerokość jezdni	-	4,50m

-spadek poprzeczny jezdni	  - 2%

- szerokość podbudowy	- 4,80m

- szerokość poboczy  ziemnych    2x 0,50m   do   0,75 m

- spadek poprzeczny pobocza na odcinku prostym i łuku nie wymagającym przechyłki -6%

VI.      Przekrój normalny

- wzmocnienie istniejącej podbudowy   kruszywem  łamanym o uziarnieniu 0-31,5 mm przy średniej grubości 10 cm  na całym odcinku

- oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2

- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z  betonu  asfaltowego AC 11 W 50/70 wg WT-2  2014r w ilości  50 kg/m2 dla KR 1-2 na całym odcinku drogi

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8  S 50/70 wg WT-2 2014r  dla KR 1-2  grubości 3 cm na całym odcinku

- pobocze gruntowe zostanie wykonane przez mieszkańców wsi                                                            i użytkowników w/w drogi

- Plan sytuacyjny

Oś projektowanej przebudowy drogi przeprowadzono środkiem istniejącej podbudowy i nawierzchni z niewielkimi korektami w nawiązaniu do istniejącej podbudowy.

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo .